Seminarium Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej

Referat mgr inż. Katarzyny Wysockiej-Król pt.

„Wytwarzanie domieszkowanych nanocząstek zol-żelowych i badanie ich właściwości fotofizycznych i biologicznych"

Zainteresowanie nanomateriałami zol-żelowymi domieszkowanymi nanocząsteczkami metali szlachetnych (srebro, złoto), o dających się kształtować właściwościach fizycznych i biologicznych wciąż rośnie. Wynika to z potencjalnego zastosowania modyfikowanych nanomateriałów w projektowaniu wszczepów, stentów i materiałów medycznych z powłokami antybakteryjnymi. Prezentowany referat będzie przedstawiał sposób wytwarzania nanomateriałów krzemionkowych domieszkowanych nanocząsteczkami metali szlachetnych. Omówione zostaną właściwości fotoluminescencyjne domieszkowanych biomateriałów, również w połączeniu z oddziaływaniem fotodynamicznym w obecności aktywnych nanocząsteczek metali szlachetnych. Na podstawie badań własnych omówiona zostanie możliwość unieruchamiania w zol-żelowych matrycach światlouczulaczy i tym samym wykorzystania właściwości MEF (MEF - Metal-Enhanced Fluorescence). Unieruchomione światlouczulacze wykazują aktywność fotochemiczną, jak również antybakteryjną w medycynie fotodynamicznej, a zwiększenie sygnału fluorescencji w obecności aktywnych nanocząsteczek metali szlachetnych, może być wykorzystane, np. w ulepszonej fotodetekcji. Dodatkowo przedstawiona zostanie analiza właściwości biologicznych, w szczególności analiza zależności przeżywalności bakterii od zmiennego stężenia materiałów oraz czasów inkubacji przed posiewem na płytki. Przedstawiona zostanie również możliwość wykorzystania właściwości fluorescencyjnych nanomateriałów w badaniach antybakteryjnych. Reasumując, problematyka referatu obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne, zawierające problematykę wytwarzania nanomateriałów, fotosterylizacji oraz oddziaływania fotodynamicznego.